徐州新路缘机械科技有限公司

滑模摊铺的特征是不架设边缘固定模板，布料、摊铺、振捣密实、挤压成型、抹面等施工流程在摊铺机行进过程中连续完成。

1.一般规定

（1）滑模摊铺工艺宜用与高速、一级、二级公路普通水泥混凝土面层、配筋混凝土面层、纤维混凝土面层、钢筋混凝土桥面、隧道混凝土面层、混凝土路缘石、路肩石及护栏等的滑模施工。

（2）采用滑模摊铺机在基层上行走的铺筑方案时，基层侧边缘到滑模摊铺面层边缘的宽度不宜小于650mm.

（3）传力杆和胀缝拉杆钢筋宜采用前置支架法施工，也可采用滑模摊铺机配备的自动插入装置（DBI）施工。

（4）上坡纵坡大于5%、下坡纵坡大于6%、平面半径小于50m或超高横坡超过7%的路段，不宜采用滑模摊铺机进行摊铺。

（5）滑模摊铺水泥混凝土路面时，摊铺机应配备自动抹平板装置。

（6）滑模摊铺机械系统应配套齐全，负责设备的数量和生产能力应满足铺筑进度要求，可按下列要求进行配备：

①滑模铺筑无传力杆水泥混凝土路面时，布料可使用轻型挖掘机或推土机。

②滑模铺筑连续配筋混凝土路面、钢筋混凝土路面、桥面和桥头搭板，路面中设传力杆钢筋支架、胀缝钢筋支架时，布料应采用侧向上料的布料机或供料机。

③应采用刻槽机制作宏观抗滑构造。

④面层切缝可使用软锯缝机、支架式硬锯缝机或普通锯缝机。

2.准备工作

（1）摊铺段夹层或封层质量应检验合格，对于破损或缺失部位，应及时修复。表面应清扫干净并洒水润湿，并采取防止施工设备和机械碾坏封层的措施。

（2）应检查并平整滑模摊铺机的履带行走区。

（3）摊铺前应检查并调试施工设备。

（4）滑模摊铺面层前，应准确架设基准线。基准线架设与保护应符合下列规定：

①滑模摊铺高速公路、一级公路时，应采用单向坡双线基准线；横向连接摊铺时，连接一侧可依托已铺成的路面，另一侧设置单线基准线。

②滑模整体铺筑二级公路的双向坡路面时，应设置双线基准线，滑模摊铺机底板应设置为路拱形状。

④基层顶面到夹线臂的高度宜为450～750mm.基准线桩夹线臂夹口到桩的水平距离宜为300mm.基准线桩应固定牢固。

⑥基准线宜使用钢绞线。

⑦基准线设置后，应避免扰动、碰撞和振动。多风季节施工，宜缩小基准线桩间距。

3.水泥混凝土面层滑模摊铺机铺筑

（1）滑模摊铺机的施工参数设定及校准应符合下列规定：

①振捣棒应均匀排列，间距宜为300～450mm；混凝土摊铺厚度较大时，应采用较小间距。两侧最边缘振捣棒与摊铺边缘距离不宜大于200mm.振捣棒下缘位置应位于挤压底板最低点以上。

②挤压底板的前倾角宜设置为3°。提浆夯板位置宜在挤压底板前缘以下5～10mm.

③边缘超铺高度应根据拌和物稠度确定，宜为3～8mm；板厚较厚、坍落度较小时，边缘超铺高度宜采用较小值。

④搓平梁前沿宜调整到与挤压底板后沿高程相同的位置；搓平梁的后沿应比挤压底板后沿低1～2mm，并与路面高程相同。

（2）滑模摊铺机前布料，应采用机械完成，布料高度应均匀一致，不得采用翻斗车直接卸料的方式，布料尚应符合下列规定：

①卸料、布料速度与摊铺速度协调一致，不得局部或全断面缺料。发生缺料时应立即停止摊铺。

②采用布料机布料时，布料机和滑模摊铺机之间的施工距离宜为5～10m；

③当坍落度在10～30mm时，布料松铺系数宜在1.08～1.15之间。

④应保证滑模摊铺机前的料位高度位于螺旋布料器叶片最高点以下，最高料位高度不得高于松方控制板上缘。

⑤当面层传力杆、胀缝与隔离缝钢筋采用前置支架法施工时，不得在支架顶面直接卸料。传力杆以下的混凝土宜在摊铺前采用手持振捣棒振实。

（3）滑模摊铺机起步时，应先开启振捣棒，在2～3min内调整振捣到适宜振捣频率，使进入挤压底板前缘拌和物振捣密实，无大气泡冒出破灭，方可开动滑模机平稳推进摊铺。当天摊铺施工结束，摊铺机脱离拌和物后，应立即关闭振捣棒组。

（6）滑模摊铺振捣频率应根据板厚、摊铺速度和混凝土工作性确定，以保证拌和物不发生过振、欠振或漏振。

（8）抗滑纹理做毕，应立即开始保湿养护。养护龄期不应少于5d，且混凝土强度满足要求后，方可连接摊铺相邻车道面板。履带在新铺面层上行走时，钢履带底部应铺橡胶垫或使用有橡胶垫履带的摊铺机。纵缝横向连接高差不应大于2mm.

（9）摊铺中应经常检查振捣棒的工作情况和位置。面层出现条带状麻面现象时，应停机检查振捣棒是否损坏；振捣棒损坏时，应更换振捣棒。摊铺面层上出现发亮的砂浆条带时，应检查振捣棒位置是否异常；振捣棒位置异常时，应将振捣棒调整到正常位置。

新路科技NC1300新泽西护栏施工技法及经验分享

一、材料配比

C30---（仅供参考）

水泥320KG 水110-135KG（塌落度15mm） 5mm-10mm石子350KG石子650KG 黄沙830KG  减水剂5 引气剂3缓凝剂2。

(注意：材料石子规格大小是否符合、水泥质量是否达标、粉尘含量、含泥量应当严格把控，会严重影响成型物表面光洁度)

二、混凝土拌合站注意事项：

1、建议使用12方混凝土罐车，同时需保证罐车滚筒内无积料积水，料口无堵塞现象，否则将很难保证塑性混凝土的运输。

2、注意新进黄沙水份变化，调控混凝土配比水份从而保证混凝土塌落度。

3、下雨如非封闭式拌合站，注意调控混泥土配比水份，装载机上料时注意先用上层料，下层料积水，水分过大难以掌握。

4、混泥土搅拌时间需严格要求，建议搅拌时间120S从而保证混泥土材料拌合均匀。

5、搅拌机放料口需要配置三相电振捣棒，可使塑性混凝土更容易流入罐车滚筒内从而保证装料速度。

6、运输过程中无特殊情况不可往罐车滚筒内加水。

7、装料结束冲洗罐口完成后需将罐内水排出，以免影响下车运输混凝土的塌落度。

8、混凝土运输到施工完成时间应当控制＜2H。

三、搅拌站及施工现场配合注意事项：

1、现场施工管理员应当提前一天计算次日施工所需混凝土方量及发车时间，如次日有所变动应当及时通知后场拌合站。

2、拌合站应当实时监控混凝土塌落度做好记录，与现场施工管理员及运输车司机保持联系，记录到现场时间，返回时间，保证供混凝土供应的连续性。（需根据上午中午下午不同环境气温的变化以及运输距离的远近调控配比水量计算运输塌损，混凝土运至现场塌落度10mm-15mm效果最佳，最大施工塌落度范围5mm-20mm）

四、滑模摊铺机施工前检查以及保养注意事项：

1、每日检查发动机机油、水散、燃油、储备水箱、液位。

2、每日围绕车周围检查螺丝，管路接头是否松动，以及模具内混凝土是否清理干净（注意模具死角，绞龙死角，油缸伸缩柱）。

3、每日：绞龙轴承需注入黄油、检查履带是否需要润滑以及松动。

4、每周：转向及支撑轴承添加黄油以及检查发动机空气滤芯（是否损坏或需要清理）。

5、每月：三条支撑腿注入500毫升黄油、检查绞龙马达，减速机是否需要添加齿轮油、检查水泵马达是否需要添加机油、检查绞龙轴承、蛟龙叶片是否磨损严重，及时更换。

6、每500小时更换机油，机油滤芯，柴油滤芯，检查油水分离器是否需要放水或者更换。

- 每年：检查液压油滤芯、水泵密封及滤网是否需要更换。

五、滑模摊铺机施工注意事项：

1、安装好所有传感器（两个纵坡找平仪，一个横坡找平仪，一个转向传感器）灵敏度参考数值：找平仪2，转向长竿8短竿4，注意：传感器插头不可接错不可松动，在拆装过程中不可通电。在施工过程中，传感器不可脱线不可关闭。传感器如需调节，需在行走过程中微调至规定尺寸

2、模具及蛟龙在施工前用水枪润湿，在车辆行驶过程中模具底部不可直接接触地面（最低参考数值前面2cm后面1cm，如出现问题及时调节模具底部伸缩板），摊铺机就位后检查模具与钢线的距离是否符合规定。拖模的作用是为了让墙面更为光滑，不可调节过紧，导致拉裂、膨胀，也不可过松，起不到收光作用。

3、在施工过程中注意观察混凝土水份大小以及成型效果，调节震动棒的震动频率以及行走速度。无混凝土情况下，震动棒严禁空震。如混凝土不符合施工条件，不可强行施工，应及时处理解决。

4、清洗水泵不可在无水情况下运行。在不使用水枪的情况下应及时关闭。

5、蛟龙的正转与反转不可直接切换，必须中间停顿。

6、在施工过程中，注意发动机转速不可过低，参考数值：2000r/min。散热器水温不可过高，参考数值：低于90度（如天气温度过高，可打开发动机的两侧门，提高散热效果），发动机的机油压力不可过高过低，参考数值：300kp~500kp，电瓶电压启动前不得低于24V，启动后不得低于26V。

7、震动棒震动频率，行走速度，支腿升降，无特殊情况不得超过百分之八十.

8、关于车灯，不可在非启动状态下打开。

9、在施工过程中，如遇到突发情况，立即按下急停按钮，解决后方可恢复

10、在施工行驶中，及时观察履带偏差，中控台传感器偏差值以及履带偏差值，不可过大。参考数值：正负3以内。

11、如设备出现故障，第一时间检查中控提醒的报警故障显示及保险丝是否完好。如无以上提示，请及时与厂家售后服务取得联系。

六、每日人员安排及现场协调计划

1、准备

①提前一天报混泥土计划用量，需用运输车数量，以及挖机，放线要求达到一天工程米数，同时确保准确。

②提前一小时通知拌合站开始拌料（根据天气温度风力来调整塌落度）工人及司机提前半小时到现场，施工管理员开班会安排工作，备好使用工具材料以及清理工作面。司机检查设备，就位，施工管理员检查各环节是否存在问题及时处理解决，早上六点半之前完成所有准备工作，确保可以正常施工。

2、施工

①混凝土到现场，先观察混凝土的塌落度是否合适，再试做两米查看成型效果，再确定下一车料的加水量，确保运输连贯性，下一辆运输车到现场等待时间不可超过30分钟，也不可中断。如果混凝土塌落度不符合要求不可强行施工确保质量。

②滑模摊铺机施工过程中，司机应当及时注意观察混凝土水份大小以及成型效果，调节震捣棒的震动频率以及行走速度，确保成型效果良好。同时测量成品的高度和宽度是否和图纸一致。如若遇到紧急情况，及时停车（紧急开关）。

③挖机上料过程尽可能保持平滑稳定，不可忽快忽慢，确保滑模摊铺机的正常匀速摊铺。（滑模摊铺机忽停忽走影响工程效率，以及成型效果）

④确保工人井然有序的执行工作：在摊铺时摊铺机前后都要安排人员，前面人员负责指挥上料，观察滑模机的运行状态，传感器在过支架时是否会产生碰撞，及时处理可能发生的情况，确保滑模机连续平稳运行。

⑤接头的处理，每次收尾断面要修成垂直面(大规格把外层剥掉5CM)，或者第二天开工前把断面切平，切缝要垂直美观，不能出现臼齿壮。

⑥修补勾缝收光工人应及时跟上，完成后及时养护，防止高温开裂。

3、结束

①每天收工前，驾驶员要清洗车辆，拆除传感器。晚上要安排人员看护，没有安排人员看护的传感器，工具箱等值钱的东西要带回驻地。

②现场管理人员要进行最后检查，确保当天的工程质量达标，没有瑕疵，车辆摆放整齐，前后摆放安全标志。整理好工具材料，完成工作后集合所有人员，简单总结需改进调整的地方，安排妥当后方可下班。

4、总结、

①司机施工具体注意事项见<滑模摊铺机施工前检查以及保养注意事项>

②施工量计算

平均一小时施工12方混泥土，一天施工8个小时，共计96方 。